**UNIGLAS PHON 24/35 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 5 mm Float extra clear   
SZR A-B: 15 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 24 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **82 %**g-Wert nach EN 410: **63 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **35 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-21DE

**UNIGLAS PHON 24/35 A 1,0 Z**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 5 mm Float extra clear   
SZR A-B: 15 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 24 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **70 %**g-Wert nach EN 410: **52 %**Lichtreflexion aussen: **20 %**Schalldämmmass Rw,p: **35 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-22DE

**UNIGLAS PHON 26/36 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 26 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **81 %**g-Wert nach EN 410: **63 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-23DE

**UNIGLAS PHON 26/36 A 1,0 Z**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 6 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 26 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **70 %**g-Wert nach EN 410: **52 %**Lichtreflexion aussen: **20 %**Schalldämmmass Rw,p: **36 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-24DE

**UNIGLAS PHON 28/37 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 28 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **81 %**g-Wert nach EN 410: **62 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **37 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-25DE

**UNIGLAS PHON 28/37 A 1,0 Z**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 28 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **69 %**g-Wert nach EN 410: **51 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **37 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-26DE

**UNIGLAS PHON 30/38 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 30 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **80 %**g-Wert nach EN 410: **60 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **38 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-27DE

**UNIGLAS PHON 30/38 A 1,0 Z**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 30 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **69 %**g-Wert nach EN 410: **50 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **38 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-28DE

**UNIGLAS PHON 34/39 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear   
SZR A-B: 20 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 34 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **80 %**g-Wert nach EN 410: **60 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **39 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-29DE

**UNIGLAS PHON 32/40 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 32 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **80 %**g-Wert nach EN 410: **60 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **40 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-30DE

**UNIGLAS PHON 32/40 A 1,0 Z**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 10 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 32 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **68 %**g-Wert nach EN 410: **50 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **40 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-31DE

**UNIGLAS PHON 29/39 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 28,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **81 %**g-Wert nach EN 410: **58 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **39 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-32DE

**UNIGLAS PHON 29/39 A 1,0 Z**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 28,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **69 %**g-Wert nach EN 410: **48 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **39 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-33DE

**UNIGLAS PHON 30/40 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 5 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 29,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **80 %**g-Wert nach EN 410: **58 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **40 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-34DE

**UNIGLAS PHON 31/41 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 30,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **80 %**g-Wert nach EN 410: **58 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **41 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-35DE

**UNIGLAS PHON 31/41 A 1,0 Z**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 30,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **68 %**g-Wert nach EN 410: **48 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **41 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-36DE

**UNIGLAS PHON 33/42 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 32,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **79 %**g-Wert nach EN 410: **58 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **42 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-37DE

**UNIGLAS PHON 35/43 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 8 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 34,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **79 %**g-Wert nach EN 410: **57 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **43 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach TRAV   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-38DE

**UNIGLAS PHON 35/44 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 34,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **79 %**g-Wert nach EN 410: **58 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **44 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach TRAV   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-39DE

**UNIGLAS PHON 37/45 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 11 mm VSG (Float extra clear 5mm/0,76 SC/Float extra clear 5mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 36,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **78 %**g-Wert nach EN 410: **57 %**Lichtreflexion aussen: **11 %**Schalldämmmass Rw,p: **45 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach TRAV   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-40DE

**UNIGLAS PHON 39/45 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 20 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 10 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 38,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **79 %**g-Wert nach EN 410: **58 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **45 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-41DE

**UNIGLAS PHON 41/46 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
SZR A-B: 20 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 12 mm Float extra clear   
  
Elementdicke: ca. 40,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **78 %**g-Wert nach EN 410: **55 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **46 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-42DE

**UNIGLAS PHON 38/47 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 13 mm VSG (Float extra clear 6mm/0,76 SC/Float extra clear 6mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
mit Premium-Beschichtung auf Position (B) A1   
  
Elementdicke: ca. 37,52 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **78 %**g-Wert nach EN 410: **56 %**Lichtreflexion aussen: **11 %**Schalldämmmass Rw,p: **47 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-43DE

**UNIGLAS PHON 46/51 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 17 mm VSG (Float extra clear 8mm/0,76 SC/Float extra clear 8mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 13 mm VSG (Float extra clear 6mm/0,76 SC/Float extra clear 6mm)   
mit Premium-Beschichtung auf Position (B) A1   
  
Elementdicke: ca. 45,52 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **76 %**g-Wert nach EN 410: **54 %**Lichtreflexion aussen: **11 %**Schalldämmmass Rw,p: **51 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach TRAV   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-44DE

**UNIGLAS PHON 30/38 A 1,0 Z P4A**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/P4A/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 29,52 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **69 %**g-Wert nach EN 410: **48 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **38 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-59DE

**UNIGLAS PHON 30/38 A 1,1 P P4A**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/P4A/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 29,52 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **80 %**g-Wert nach EN 410: **57 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **38 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach TRAV   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM12-2016-58DE

**UNIGLAS PHON 30/38 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 30 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **80 %**g-Wert nach EN 410: **61 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **38 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-113DE

**UNIGLAS PHON 30/38 A 1,0 Z**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 8 mm Float extra clear   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 30 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **69 %**g-Wert nach EN 410: **51 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **38 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-114DE

**UNIGLAS PHON 26/38 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 14 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 4 mm Float extra clear mit Premium-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 26,76 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **81 %**g-Wert nach EN 410: **58 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **38 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-115DE

**UNIGLAS PHON 33/44 A 1,1 P**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/0,76 SC/Float extra clear 4mm)   
mit Premium-Beschichtung auf Position (B) A1   
  
Elementdicke: ca. 33,52 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,1 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **79 %**g-Wert nach EN 410: **58 %**Lichtreflexion aussen: **12 %**Schalldämmmass Rw,p: **44 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-116DE

**UNIGLAS PHON 32/40 A 1,0 Z P4A**Lärmschutzglas   
  
2-Scheiben-Isolierglaseinheit mit wärmedämmendem Randverbund GM THERMO SPACER, 4-seitig gelagert.   
Glasdicken nach statischen Erfordernissen.   
  
**Isolierglasaufbau (von außen nach innen):**  
Glas A (aussen): 9 mm VSG (Float extra clear 4mm/P4A/Float extra clear 4mm)   
SZR A-B: 16 mm Argongasfüllung   
Glas B (innen): 6 mm Float extra clear mit 1,0-Beschichtung auf Position B1   
  
Elementdicke: ca. 31,52 mm   
  
**Technische Werte:**  
Ug-Wert nach EN 673: **1,0 W/m²K**Lichttransmissionsgrad Lt: **68 %**g-Wert nach EN 410: **48 %**Lichtreflexion aussen: **19 %**Schalldämmmass Rw,p: **40 dB**  
  
**Wärmedämmendes Randverbundsystem GM THERMO SPACER zur Auswahl:**(erfolgt keine Auswahl: Ausführung mit Aluminiumabstandhalter)   
  
□ Thermix TXN dunkelgrau (Kunststoffabstandhalter)   
□ Thermix TXN schwarz (Kunststoffabstandhalter)   
□ Chromatech AH plus (Edelstahl)   
□ Chromatech AH plus schwarz (Edelstahl schwarz)   
  
  
**Zusätzliche Anforderungen: Glas A Glas B**ESG SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
ESG-H SECURMART (erhöht temperaturwechselbeständig, verletzungshemmend) □ □   
VSG LAMIMART (splitterbindend, verletzungshemmend) □ □   
Ornamentglas:……………………………………….... □ □   
UNIPROTECT (Glasschutzfolie für die Bauphase) □ □   
 **Anforderungen allgemein:**  
□ Absturzsicher nach DIN EN 18008   
□ Durchwurfhemmend: …………………………….   
□ Durchbruchhemmend: …………………………..   
□ Erhöhte Windlast: …………………………kN/m²   
□ ………………………………………………………   
  
**POSITION STÜCK BREITE HÖHE**…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
…………… ……….. ……………x………..…. mm   
GM 12-2016-118DE